Отличительные характеристики щебеночно-мастичного асфальтобетона  при

применении целлюлозных и полимерных

стабилизирующих  гранулированных волокон КС-12:

- Степень расслоения.

При равном соотношении составляющих ЩМА: битума, каменных материалов, минерального порошка, рекомендуемый расход целлюлозных гранул VIATOP 66-4,5 кг. на 1 тн. ЩМА, что в пересчете на свободные волокна составляет 2,97 кг., тогда как полимерных стабилизирующих гранул необходимо 4 кг. на 1 тн. ЩМА, что в пересчете на свободные волокна составляет 0,5 кг., показатель степени расслоения щебеночно-мастичного асфальтобетона в случае применения полимерных волокон в 2÷3 раза ниже по сравнению с целлюлозными.

Ер= 0,2-0,4 – для целлюлозных гранул VIATOP 66.

Ер= 0,08 – для полимерных гранулированных волокон.

Полимерные волокна  гидрофобные, не подвергаются процессам гниения, они удерживают битум за счет полярных связей, и поэтому под воздействием механических нагрузок битум меньше склонен к миграции на поверхность покрытия. 2.   Когезия и армирование асфальтовяжущего в ЩМА.

Целлюлозные волокна не увеличивают когезию асфальтовяжущего в ЩМА, и, обладая очень низкой прочностью на растяжение, при расчете физико-механических свойств покрытия функцию армирования не учитывают.

Полимерные волокна при взаимодействии с битумом образуют полярные связи, и за счет этого увеличивают когезию асфальтовяжущего, а также образуют прочный объемный армокаркас в слое щебеночно-мастичного асфальтобетона (прочность на растяжение полимерных волокон в 40 раз выше, чем у целлюлозных), вследствие чего увеличивается прочность ЩМА при температуре 20˚С, 50˚С, при  разрыве и уменьшается миграция битума на поверхность покрытия.

3.   В случае применения в ЩМА целлюлозных волокон для достижения высоких физико-механических характеристик асфальтобетона рекомендуется использовать полимер-битумные вяжущие. Для приготовления ЩМА с использованием полимерных волокон достичь таких же физико-механических свойств асфальтобетона можно при использовании битума без введения полимеров. Ввиду большей каркасной прочности и сдвигоустойчивости ЩМА по сравнению с горячим плотным асфальтобетоном рекомендуемая толщина верхнего слоя покрытия ЩМА составляет 3-6 см.

При существующей технологии укладки и быстром остывании смеси в тонком слое; ЩМА с целлюлозными волокнами на полимер-битумном вяжущем при температуре смеси 70-100˚С невозможно уплотнить до необходимой плотности (соответственно увеличивается водонасыщение, снижается водостойкость и другие физико-механические свойства), в то время как ЩМА с полимерными волокнами на обычном битуме можно уплотнить до требуемой плотности при более низких температурах. Экономический эффект от использования обычных битумов и полимерных волокон может достигать 25-30%.

4. Полимерные волокна, в отличии от целлюлозных, обладают высокой-термостойкостью – 230-240˚С. Они не подвержены окислению при взаимодействии с горячими каменными материалами. В то время как целлюлозные волокна во избежание окисления ОН – мостиков необходимо обрабатывать высокоплавкими битумами.

Опыт работы с полимерными стабилизирующими гранулированными волокнами КС-12 в плотных асфальтобетонных смесях и ЩМА –11-ть лет. Верхние слои асфальтобетона из плотных асфальтобетонных смесей и ЩМА с применением КС-12 уложены в г.Днепропетровске на дорогах с высокой интенсивностью движения, с движением большегрузных машин и троллейбусов. Общая площадь построенных дорог – более 500 000м2. Состояние покрытий на протяжении всего периода эксплуатации – хорошее.

Улучшение физико-механических свойств горячих плотных асфальтобетонов и щебеночно-мастичного асфальтобетона при

применении модификатора битума К-1.

Модификатор битума К-1 является многофункциональным:

- Модификатор К-1, является поверхностно активным веществом катионного действия, до 100% увеличивает адгезию битума с кислыми, ультракислыми и основными каменными материалами;

- Модификатор К-1 является пластифицирующей добавкой, снижающей трение, как в самом битуме на макромолекулярном уровне, так и между частицами каменных материалов;

- Добавка К-1 исключает поляризацию молекулярных связей основных углеводородов битума в асфальтобетонных смесях;

- При рабочей температуре битума до 160˚С модификатор К-1 не испаряется и не теряет своей активности в течение одного месяца и более, в отличие от зарубежных и отечественных аналогов. Он легко растворяется в битуме при температуре 100-160˚С.

Как показывает многолетний опыт работы с модификатором К-1 достигается значительное улучшение таких основных характеристик асфальтобетона как плотность, водонасыщение, коэффициент водостойкости (более1), при этом остальные физико-механические свойства не ухудшаются, а по некоторым показателям превосходят требования нормативных документов.

С применением добавки К-1 можно получить водонепроницаемое асфальтобетонное покрытие высокой сдвигоустойчивости (как из плотного а/б, так и из смеси ЩМА), используя пластифицирующие свойства К-1 и не увеличивая содержание битума. Асфальтобетонную смесь с добавкой К-1 можно уплотнить до требуемой плотности при температуре смеси 70˚С без ухудшения физико-механических характеристик покрытия.

К-1 существенно уменьшает вязкость битума при высоких температурах в диапазоне 120÷160˚С. При температуре ниже 80÷90˚С (в зависимости от количества введенного модификатора) вязкость практически возвращается к исходной. При этом физико-механические свойства битума не изменяются.

Опыт работы в зимнее время года при низких отрицательных температурах в г.Днепропетровске и других городах Украины показал, что с увеличением содержания добавки К-1 до 1,5-3,0 кг. на 1 тн. асфальтобетона, можно достичь высокого показателя коэффициента уплотнения а/б даже при температуре смеси 30-40˚С.

С целью экономии энергоресурсов, а также уменьшения интенсивности старения битума при его длительном разогреве в битумных котлах и при производстве асфальтобетонных смесей – температура битума в расходных котлах с модификатором – К-1 (при дозировке – 0,65 кг. на 1 тн. асфальтобетонной смеси) понижается до 140˚С и температура инертных материалов в сушильном барабане смесителя – до 150˚С. При увеличении содержания модификатора в битуме, возможно приготовление асфальтобетонных смесей и при более низких температурах.

Модификатор битума К-1 является водной дисперсией и может вводиться как в битумные котлы с последующим перемешиванием циркулярными насосами, так и непосредственно в мешалку асфальтобетонной смесительной установки.

Расход добавки К-1 для горячих плотных асфальтобетонных смесей и ЩМА –

0,6 ÷ 1 кг. на 1 тн.  Оптимальный расход для Кременчугских и Лисичанских битумов – 0,65 кг. на 1 тн. а/бетонной смеси.  Расход для теплых и холодных асфальтобетонных смесей –

1,5 ÷3,0 кг. на 1 тн.